## Slide 1
上节回顾
第六节 磁场与实物的相互作用
一.磁场对运动电荷的作用：
---安培定律
二.磁场对载流导线的磁力：
磁聚焦，磁约束，霍尔效应
二.磁场对载流线圈的磁力矩：
磁力矩总是使线圈(磁偶极矩)转向磁场的方向

## Slide 2
第七节 磁介质
一 磁介质的分类
磁介质的磁化
电介质的极化
相对介电常数
与电介质的极化不同，磁介质的磁化
可正可负，问题更加复杂。
螺线管内填充磁介质前后的磁感应
强度的对比，可表征该介质在磁场
中的性质。

## Slide 3
顺磁质
抗磁质
铁磁质
自发排列磁畴，
将在后面单独
讨论
引入相对磁导率
注意和相对介电
常数的区别：
如：氧，铝，钨，
铂，铬等
如：氮，水，铜，
银，金等
弱磁性材料
如：铁，钴，镍等
强磁性材料

## Slide 4
二 介质的磁化
物质磁性的起源
(1).电子绕核的运动：轨道磁矩
(2).电子自旋：自旋磁矩
分子(原子)的固有磁矩
轨道磁矩和轨道角动量方向相反，因为电子
带负电荷。
抗磁质
顺磁质或者铁磁质
分子电流

## Slide 5
无磁场情况下的磁介质
分子磁矩之间的相互作用：
顺磁质和抗磁质：电流环之间的磁性相互作用很微弱。
磁矩指向：受热噪声影响，指向四面八方，净和为零。
铁磁质：交换相互作用，比顺磁质中的磁性相互作用强
倍(量子力学效应)。
核磁矩
原子核也存在磁矩，由质子磁矩和中子磁矩组成。
核磁矩比电子磁矩要小1000倍左右，在存在净余电子磁矩的
分子中其影响可以忽略不计。

## Slide 6
分子的附加磁矩
w
z
W
类比于
陀螺进动
---附加磁矩
电子的进动
Notes: 附加磁矩的出现可以用电磁感应定律来解释，既会组织磁矩往外磁场方向转动。

## Slide 7
有磁场情况下的磁介质：
抗磁性的起源：附加磁矩产生与外加磁场反向的附加磁场
顺磁性的起源：磁矩沿着磁场指向能量最低
电流环会由于进动产生一个与外加磁场反向
的附加磁矩。
电流环在不断的热碰撞中会逐渐改变指向，
趋向于处在与外加磁场同向的，能量较低
的指向状态上。

## Slide 8
顺磁质：
且：
顺磁抗磁两机制同时存在，顺磁占上风
N
S
磁化面电流
分子的固有磁矩是顺磁质产生磁效应的主要原因。
外磁场越强，温度越低，固有磁矩排列越整齐，
磁化面电流越大，磁化程度越高。

## Slide 9
抗磁质：
没有外磁场时，电子磁矩完全抵消，
固有磁矩为零。
当有外磁场时，电子附加一个磁矩
附加磁矩的方向与永远相反。
的方向与也相反，所以抗磁体内。
磁化面电流：不是自由电荷定向运动形成。

## Slide 10
磁化强度
电极化强度矢量
1.磁化强度矢量的定义：
---单位体积内分子
磁矩的矢量和
单位：安培/米()
它与介质的特性，温度与统计规律相关。
顺磁质：
与同向，所以与同向；
抗磁质：
与反向，所以与反向。

## Slide 11
2.磁化强度矢量与磁化面电流的关系
设长为，横截面为的柱形介质在外磁场中沿轴向被
均匀磁化，表面束缚面电流为
介质的体积为
介质内分子磁矩之和可以写为
---磁化面电流密度
面法向矢量
磁化强度的环流：

## Slide 12
三 磁介质中宏观磁场的规律
有介质时的安培环路定理
在有介质的空间里，传导电流和磁化电流共同产生磁场：
有介质时
的总磁场
传导电流
磁化电流

## Slide 13
定义：
---磁场强度
单位：安培/米()
则有：
---有磁介质时的安培环路定理
物理意义：磁场强度沿任一闭合回路的环流等于该
闭合回路所包围的传导电流的代数和。

## Slide 14
，，三矢量之间的关系
实验指出：各向同性的磁介质中
---介质磁化率
其中：
---相对磁导率
即：
---介质的磁导率
与均为纯数，描述磁介质特性的物理量。
---顺磁介质
---抗磁介质
---真空

## Slide 15
例1：无限长直螺线管内充满相对磁导率为的均匀磁介质，单位长度
上的匝数为，通有电流，求管内磁感应强度及磁化强度。
解：
顺磁质
因为管外磁场为零。由对称性分析可知，
管内为均匀磁场，方向沿中轴线，取如图
所示环路
抗磁质

## Slide 16
解题一般思路：
分析对称性，选取适当安培回路，根据磁介质中的安培
环路定理
由，求得
由，求得
由，计算磁化面电流

## Slide 17
例2：无限长直圆柱形导线外，包一层相对磁导率为的圆筒形磁介质，
圆柱导线半径为，磁介质的外半径为，导线内电流强度为，求：
(1)介质内，外的磁场强度和磁感应强度；
(2)介质内外表面的磁化电流密度。
解：
(1)在垂直于电流的平面内以圆柱中心为圆心
做半径为的安培环路，根据安培环路定理

## Slide 18
(2) 介质内磁化强度矢量为
方向与磁感应强度方向相同。
根据面电流
大小和磁化强度M相等
方向与传导电流方向相同
方向与传导电流方向相反

## Slide 19
四 铁磁质的磁效应
1. 磁化曲线
用铁磁质充满通电螺绕环内空间，根据
安培环路定理：
再利用其它实验手段直接测量
根据
得出曲线。
结论：
(1)铁磁质的不是常数，
它是的函数。

## Slide 20
2. 铁磁质磁化的机制
铁磁性主要源于电子的自旋磁矩。
电子间的交换相互作用使其在自旋平行排列时能量较低，这种
相互作用很强，是一种量子力学效应。
磁畴：原子间电子的交换相互作用很强，
使其自旋磁矩平行排列形成磁畴。
---自发的磁化区域
磁畴

## Slide 21
磁畴：铁磁分子的“抱团”式的各向指向

## Slide 22
H =0
H
H↑
H↑
↑
↗
↑
磁畴的变化可用金相显微镜观测
H↑
↑
↑
方向与外磁场方向相近的磁畴扩大体积, 磁畴壁移动，铁磁质的磁矩急剧增加（跳跃式突变）。
磁畴的自
发磁化方
向转向外
磁场方向，
磁矩继续
增加。
全部磁
畴均转
向外磁
场方向，
达到磁
饱和。
各磁畴
磁化方
向杂乱
无章，
整体不
显磁性。
巴克豪森效应：探测磁畴跃变

## Slide 23
(2) 磁滞回线
a) 起始磁化曲线
饱和磁感应强度。
当全部磁畴都沿外磁场方向时，
铁磁质的磁化就达到饱和状态。
饱和磁化强度等于每个磁畴中原
来的磁化强度，该值很大。
---铁磁质很大的原因。

## Slide 24
b) 剩磁
磁滞现象是由于材料有杂质和内应力
等的作用。当撤掉外磁场时，磁畴的
畴壁很难恢复到原来的形状而表现出
来。
c) 矫顽力
总结：铁磁性物质的磁化，与磁化的历史有关。
反映了材料“退磁”的难易程度。

## Slide 25
3. 铁磁质的分类
(1). 软磁材料
例如
纯铁，坡莫合金(，)
硅钢，铁氧体等。
特点：
大，(起始磁化率大)饱和磁感应强度大；
矫顽力小，磁滞回线窄而长，
损耗小(面积小)；
B
H
易磁化，易退磁。
适用于变压器，继电器，电机以及各种
高频电磁元件的磁芯，磁棒。

## Slide 26
(2). 硬磁材料
如：钨钢，碳钢，铝镍钴合金等
B
H
特点：矫顽力大，剩磁大，磁滞回线
面积大，损耗大。
适用于做永磁铁。例如耳机中的永久
磁铁，永磁扬声器等。
(3). 矩磁材料
如：锰镁铁氧体，锂锰铁氧体等
特点：，不大，磁滞回线是矩形，
用于记忆元件。
当脉冲产生使磁芯呈态
当脉冲产生使磁芯呈态
可作为二进制
的两个态
B
H

## Slide 27
演示实验：巴克豪森效应(1919年)
Barkhausen effect
样品:(坡莫合金、铜片或铝片)
海因里希·巴克豪森 德国物理学家(1881~1956)
为磁畴的存在提供了直接证据
Notes: 在中间阶段，铁磁材料是以磁畴突然长大，不可逆和不连续位移过程实现磁化的。[1]磁畴的这种运动方式，称为巴克豪森效应。它是德国物理学家海因里希·巴克豪森于1919年发现的。
巴克豪森效应说明二点：在磁化的中间阶段，铁磁材料以磁畴完成磁化；而不是以单个原子完成磁化。巴克豪森效应提供了磁畴存在的直接证据，而存在磁畴是法国物理学家外斯(Pierre Weiss)对铁磁性解释所提出的二个基本假设之一。

## Slide 28
②由于材料有杂质和内应力等的作用，当撤掉外磁场时，磁畴的畴壁很难恢复到原来的形状而表现出来。即表现出磁滞现象。
①当全部磁畴都沿外磁场方向时, 铁磁质的磁化就达到饱和状态。饱和磁化强度MS等于每个磁畴中原来的磁化强度，该值很大。
——这就是铁磁质磁性 r大的原因
说明：
③当温度升高到一定程度时，每种铁磁介质的高磁导率、磁滞、磁致伸缩等特性全部消失，而变为顺磁性。
如：铁为 1040K，钴为 1390K，镍为 630K
不同铁磁质具有不同的转变温度(相变温度Tc)
——这个转变温度叫临界温度或称居里点